
**Монтаж Ондутис SA115 СМАРТ на кровле**

ВАЖНО: Ондутис SA115 СМАРТ монтируется логотипом наружу, чистой стороной к утеплителю.

**Шаг 1.**

Раскатайте мембрану на кровле горизонтальными полосами снизу вверх (от карниза к коньку) стороной с логотипом  наружу, вплотную к утеплителю. Если на крыше есть ендовы и наклонные коньки, то под горизонтальные полосы предварительно укладывается полоса вдоль оси конька или ендовы.




**!**Горизонтальный нахлест 15 см. Вертикальный — 20 см. Вертикальные стыки приходятся

на стропила. Верхняя полоса на коньке монтируется с перехлестом.


**Шаг 2.**

Закрепите Ондутис SA115 степлером. Стыки проклейте двусторонней лентой Ондутис BL или армированным скотчем.



**Шаг 3.**


Закрепите Ондутис SA115 СМАРТ  по стропилам  антисептированными  брусками, высотой минимум 3 см. После чего приступайте к  монтажу  нужной для вашей кровли обрешетки.



Вентиляционный  зазор  между мембраной и внешним покрытием (кровлей) - 5 см. Подкровельное пространство должно вентилироваться.  Чтобы это происходило в  карнизе и коньке, предусмотрите вентиляционные (или специальные) отверстия, чтобы воздух мог свободно циркулировать


**Шаг 4.**

Чтобы  закрепить Ондутис SA115 СМАРТ  на  карнизе  между стропил, сделайте настил из 2–3 досок.




**Шаг 5.**

Нижняя  кромка Ондутис SA115 СМАРТ закрепляется  на капельнике вдоль крайней доски настила лентой Ондутис BL.  На кровлях с водосточными трубами расположите желоб выше капельника с зазором для свободного доступа воздуха под кровлю. Не заводите Ондутис SA115 СМАРТ в водосточный желоб.




**Шаг 6.**

Тщательно изолируйте пересечения материала с проходными материалами (печными  трубами, вентиляционными коробами и т.п.). В  месте пересечения в мембране делается разрез в виде буквы «Н», которая сужается к низу.



**Шаг 7.**

Верхний и нижний  клапаны отводятся и фиксируются на проходном элементе лентой Ондутис  BL или на ближайшей горизонтальной части обрешетки. Боковые отводятся вверх и фиксируются на  проходном элементе.



ВАЖНО: Ондутис SA115 СМАРТ используют как временное покрытие до установки кровли не более 1 месяца.